PARTIE 8	FINITIONS ET PARACHEVEMENTS

# LOT 80	TRAVAUX PREPARATOIRES

80.30.	SOUS-COUCHES ET SUPPORTS POUR PARACHEVEMENT DE PAROIS

80.31.00.	SOUS-COUCHES POUR CARRELAGES, PANNEAUX ET ENDUITS

## 80.31.10.	Supports de parachèvement, panneaux, gén., isol. therm.

(42) Ra (M2)

##### .10.	DESCRIPTION

###### .12.	Les travaux comprennent :

-	La fourniture, la mise en œuvre et le parachèvement de panneaux de construction isolant composés d'un cœur en polystyrène extrudé rigide XPS recouvert sur les deux faces d'une armature en fibre de verre enduite d'une couche de mortier modifié spécial.

-	La fourniture, le placement et le parachèvement des composants systèmes décrits.

-	La fixation et le montage sur les structures portantes, en ce compris les dispositifs et matériaux de fixation.

###### .13.	Egalement compris dans le poste :

-	La vérification et la préparation de la structure portante et/ou du support.

-	L'égalisation du support si nécessaire.

-	L'application éventuelle d'une couche d'adhérence.

-	L'élimination après travaux de tous les matériaux résiduels et déchets.

-	…

###### .14.	Non compris dans le poste :

-	…

###### .15.	Application et mise en œuvre :

#-	Comme sous-couche d'un carrelage intérieur ...

#-	Comme sous-couche d'un enduit intérieur ...

#-	Comme support d'un panneautage ...

#-	...

###### .16.	Remarque importante :

Les panneaux de construction isolant, les accessoires, dispositifs de fixation, … proviennent d'un seul et même fournisseur, ils forment un système.

##### .40.	EXECUTION DES TRAVAUX - GENERALITES

###### .41.	Références de base :

.41.10.	Remarques importantes :

Les panneaux doivent pouvoir être découpés et fixés aisément.

Les prescriptions de mise en œuvre édictées par le fabricant sont de strictes applications.

...

###### .42.	Prescriptions générales :

.42.10.	Travaux préparatoires :

Selon les directives et prescriptions du fabricant.

Avec une attention particulière dans les cas des applications collées; entre autres, à n'entreprendre une mise en œuvre des panneaux que sur des supports :

-	Suffisamment secs (par exemple sur des enduits récents).

-	Libérés de toutes salissures ou restes de mortier.

-	Traités au préalable par un primaire d'accrochage.

...

.42.30.	Transport :

Selon les directives et prescriptions du fabricant.

...

.42.40.	Stockage :

Les panneaux devront, quelque soit leur épaisseur, être entreposés à plat sur un support égalisé protégés des rayonnements du soleil à l'abri de toute source d'humidité.

###### .44.	Aménagement de base :

.44.10.	Plan de détail :

Disponible auprès du fabricant.

...

.44.20.	Montage :

Une mise en œuvre associée à des matières ou produits solvantés est proscrite.

### 80.31.10.¦873.314.5.	Supports de parachèvement, panneaux à base de XPS surfacés armés, isol. therm. JACKON INSULATION

(42) Ra (M2)

Jackoboard - Panneaux de construction à base de mousse de XPS rigide recouverte sur les deux faces d'une couche renforcée de mortier, utilisés comme support de parachèvement mural intérieur sous carrelage, enduit de plafonnage…

##### .20.	CODE DE MESURAGE

###### .21.	Nature de l'entreprise :

.21.20.	Inclus. [PM]

-	Inclus dans le premier poste de l'article.

.21.50.	Quantité présumée. [QP]

-	Marché de travaux et de fourniture.

###### .22.	Mode de mesurage :

.22.12.	Unités géométriques :

.22.12.22.	Par m². [m²]

●	Panneaux de construction isolant.

.22.20.	Conventions de mesurage :

-	Avec mention de l'épaisseur, de la couleur, du type de panneau, de la méthode d'exécution mise en œuvre, …

##### .30.	MATERIAUX

###### .32.	Caractéristiques ou propriétés des composants : [les panneaux XPS utilisés]

.32.10.	Description :

Panneau de construction isolant se composant d'une âme en mousse de polystyrène extrudée XPS rigide revêtue des deux côtés par un voile de verre renforcé par une fine couche de mortier modifié. Ces panneaux pratiquement hydrophobes conviennent particulièrement aux applications des environnements humides tels que salles de bains, cuisines, toilettes…

Ces panneaux peuvent servir sans préparation particulière comme support de parachèvement mural intérieur d'un carrelage, d'un enduit de plafonnage…

.32.20.	Caractéristiques de base :

#.32.21.	[fabricant]

#-	Fabricant :	JACKON INSULATION GMBH

#-	Dénomination commerciale :	JACKOBOARD

#-	Type :	#Plano #Flexo #Canto #Wabo

#.32.22.	[neutre] :

-	Type de panneau :	#panneaux de construction isolants rectangulaires plans standard conçus pour l'aménagement intérieur JACKOBOARD Plano
#panneaux de construction isolants à fentes conçus pour la réalisation en aménagement intérieur d'arrondis de toute sorte JACKOBOARD Flexo
#éléments de montage isolants spécialement conçus pour la réalisation d'angles et d'habillage de canalisations, de tuyaux (gaines électriques) JACKOBOARD Canto
#panneaux de construction isolants pour l'habillage de baignoires et de douches pourvus de pieds réglables en hauteur JACKOBOARD Wabo

-	Matériaux de base :	mousse de polystyrène rigide extrudée XPS revêtue des deux côtés par un voile de verre renforcé par une fine couche de mortier modifié

.32.30.	Finition :

.32.31.	Exigences et propriétés de base :

-	Finition des bords :	droit

.32.34.	Equipements prévus pour le parachèvement et une finition ultérieure :

-	Finition de surface :	recouvert sur les deux faces d'un voile de verre renforcé par une couche de mortier modifié

.32.40.	Caractéristiques descriptives :

.32.42.	Propriétés dimensionnelles :

.32.42.10.	Propriétés de base :

#Panneaux de construction standard [JACKOBOARD Plano]

-	Epaisseur standard : 	disponible en 4 mm, 6 mm, 10 mm, 12,5 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm et 80 mm d’épaisseur.

-	Dimensions standard des panneaux :	disponible en 3 formats ; 1300 mm x 600 mm; 2600 mm x 600 mm et 2600 mm x 900 mm

#Panneaux de construction arrondis [JACKOBOARD Flexo]

-	Epaisseur standard :	30 mm ou 40 mm

-	Dimensions standard des panneaux :	disponible en 3 formats ; 1300 mm x 600 mm, à fentes transversales ou 2600 mm x 600 mm, à fentes longitudinales

#Eléments de montage conçus pour la réalisation d'angles [JACKOBOARD Canto]

-	Epaisseur standard :	20 mm

-	Dimensions standard des panneaux :	disponible en 4 formats ; longueur 2600 mm, angle 150 mm x 150 mm ; longueur 2600 mm, angle 200 mm x 200 mm ; longueur 2600 mm, angle 300 mm x 300 mm ; longueur 2600 mm, angle 400 mm x 200 mm

#Panneaux de construction pour l'habillage de baignoires et de douches [JACKOBOARD Wabo]

-	Epaisseur standard :	30 mm

-	Dimensions standard des panneaux :	disponible en 4 formats ; longueur 730 mm, largeur 600 ; longueur 900 mm, largeur 600 ; longueur 1770 mm, largeur 600 ; longueur 2100 mm, largeur 600

.32.42.80.	Tolérances dimensionnelles :

-	Tolérance sur largeur [selon EN 822] :	± 2 mm

-	Tolérance sur longueur [selon EN 822] :	 ± 2 mm

.32.42.90.	Tolérances sur la forme :

-	Tolérance sur perpendicularité [selon EN 824] :	≤ 5 mm/m

-	Tolérance sur planéité [selon EN 825] :	≤ 2 mm

.32.43.	Poids, masse :

-	Densité [selon NBN EN 1602:1997] :	> 30 kg/m³

.32.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :

.32.51.	ER 1 Résistance mécanique et stabilité :

-	Résistance à la traction [selon NBN EN 1607:1997] :	> 200 kPa

.32.52.	ER 2 Sécurité incendie :

-	Réaction au feu des panneaux [selon NBN EN 13501-1+A1:2010] :	Euroclasse E

.32.56.	ER 6 Economie d'énergie et préservation de la chaleur :

.32.56.10.	Isolation thermique :

-	Conductibilité thermique déclarée λD [selon NBN EN 13164:2013] :	0,034 W/(m.K) (méthode pour la mousse XPS sans parement étanche à la diffusion)

###### .33.	Caractéristiques ou propriétés du noyau XPS :

.33.51.	ER 1 Résistance mécanique et stabilité :

.33.51.20.	Contraintes :

-	Résistance à la compression  ou contrainte en compression à 10 % de déformation [selon NBN EN 826:1996] :	
> 0,25 N/mm²

.33.51.50.	Déformations :

-	Coefficient de dilatation thermique linéique :	- 0,07 mm/(m.K)

-	Stabilité dimensionnelle à 70 °C et 90 % d‘humidité relative [selon NBN EN 1604:1997] :	≤ 5 %

-	Déformation sous charge en compression de 40 kPa et température de 70°C [selon NBN EN 1605:1997] :	≤ 5 %

.33.53.	ER 3 Hygiène, santé, environnement :

.33.53.30.	Etanchéité à la pluie, à l'eau et à l'humidité :

-	Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d‘eau μ [selon NBN EN 12086:1997] :	200 - 60 (dépend de l'épaisseur)

-	Absorption d‘eau à long terme par immersion totale [selon NBN EN 12087:1997] :	≤ 1 %

.33.57.	Durabilité, adaptation à l'utilisation, propriétés visuelles :

.33.57.30.	Adaptation à l'utilisation :

-	Température d'utilisation :	de - 50 °C à + 75 °C

##### .40.	EXECUTION DES TRAVAUX

###### .43.	Mode de mise en œuvre :

.43.30.	Fixation des panneaux sur un support : [Jackoboard Plano]

.43.31.	Application sur un support plan et adhérent :

Sur les supports plans, d'aplomb et alignés, de type adhérent, c'est-à-dire, ne présentant aucune couche intermédiaire (p.ex. peintures anciennes) susceptibles de contrarier la liaison entre le support et les panneaux appliqués, la mise en œuvre s'effectuera comme suit :

-	Une couche couvrante de mortier-colle (une colle à base de ciment modifié aux polymères) sera appliquée sur toute la surface de chaque panneau (pour un collage en plein) et répartie à l'aide d'une truelle brettelée. Au besoin en modulant l'épaisseur du mortier-colle pour rattraper de légères irrégularités de surface.

-	Les panneaux seront ensuite fermement appliqués jointifs, serrés et ajustés sur le support par de petits mouvements de façon à être alignés, correctement d'aplomb, et former une surface plane et uniforme apte à recevoir un parachèvement.

.43.32.	Application sur un support plan et non adhérent :

Lorsqu'un collage durable des panneaux sur le support ne peut être assuré, une fixation mécanique complémentaire par des chevilles à frapper en métal sera ajoutée au collage en plein des panneaux Jackoboard Plano. La dimension des chevilles sera adaptée à l'épaisseur des panneaux utilisés.

-	Nombre de points de fixation au m² :	5/m², quatre dans les coins et une au centre

La profondeur minimale de pénétration des chevilles de 50 mm sera de 35 mm. Celles de 80 mm et plus de 50 mm au moins.

.43.33.	Application sur un support avec un état de surface irrégulier :

Dans les situations de support irrégulier non plan, le collage des panneaux ne doit pas se faire sur toute leur surface mais par des plots de mortier-colle déposés à l'arrière des panneaux. L'épaisseur et le nombre de ces plots sont adaptés aux irrégularités de surface rencontrées.

-	Nombre minimum de plots au m² :	5/m²

Après la mise en place des panneaux Jackoboard Plano, l'interstice entre le support et les panneaux ne doit pas excéder 10 mm. Au besoin des restes de découpe de panneaux d'une épaisseur adaptée peuvent être utiliser pour combler localement au préalable des irrégularités importantes.

Après le durcissement complet des plots de mortier-colle, une fixation mécanique complémentaire par des chevilles à frapper métalliques sera réalisée. Ces chevilles seront placées au droit des plots de mortier-colle appliqués sur la face opposée.

Pour la facilité, le positionnement des plots aura fait l'objet d'un marquage de repérage préalable.

.43.40.	Montage sur une ossature de rectification en bois :

Sur un support existant présentant une capacité portante insuffisante, les panneaux seront montés sur une ossature sous-jacente en bois réalisée d'aplomb, plane et correctement alignée.

La fixation des panneaux s'effectuera au moyen de vis à bois à tête fraisée usuelles et de rondelles de fixation en acier inoxydable ajourée avec trou cuvette qui pénètrent en surface les panneaux.

-	Nombre de points de fixation au m² :	5/m²

-	Entraxe des montants verticaux :	#max 0,6 m
#max 0,3 m

.43.50.	Montage sur une ossature métallique comme cloison non portante :

Les cloisons non-portantes seront réalisées en fixant mécaniquement des panneaux Jackoboard Plano sur une ossature métallique stable montée d'aplomb au moyen de vis en métal autotaraudeuses à tête fraisée et de rondelles de fixation en acier inoxydable ajourée avec trou cuvette qui pénètrent en surface les panneaux.

-	Nombre de points de fixation au m² :	5/m²

-	Entraxe des montants verticaux :	#max 0,6 m
#max 0,3 m

.43.60.	Cloisons de séparation montée sans ossature :

Pour la réalisation sans ossature de cloisons de séparation non portantes d'une longueur maximale de 1200 mm deux panneaux de 50 mm d'épaisseur au minimum seront utilisés. La solidarisation des panneaux sera effectuée conformément aux prescriptions du fabricant des panneaux.

###### .45.	Finitions :

.45.10.	Jonctions entre panneaux :

Dans les locaux 'secs', les jonctions entre les panneaux seront recouvertes d'une bande d'armature Jackoboard marouflée dans un mortier-colle. Dans les locaux 'humides', les jonctions seront recouvertes par une bande d'étanchéité et d'armature Jackoboard spécifique appliqué conformément aux prescriptions du fabricant.

##### .50.	COORDINATION

###### .55.	Avec d'autres postes :

##### .60.	CONTROLE ET AGREATION

### 80.31.10.¦873.314.4.	Supports de parachèvement, panneaux à base de XPS surfacés armés, isol. therm

(99) Ra

Jackoboard Plano - Panneaux à base de mousse de polystyrène extrudée rigide XPS utilisés dans des applications intérieures de locaux tempérés comme sous-plancher support d'un parachèvement carrelé ou plaqué

##### .20.	CODE DE MESURAGE

###### .21.	Nature de l'entreprise :

.21.20.	Inclus. [PM] r

-	Inclus dans le premier poste de l'article.

.21.50.	Quantité présumée. [QP]

-	Marché de travaux et de fourniture.

###### .22.	Mode de mesurage :

.22.10.	Unités de mesure :

.22.12.	Unités géométriques :

.22.12.22.	Par m². [m²]

●	Panneaux XPS.

.22.20.	Conventions de mesurage :

-	Avec mention de l'épaisseur, de la couleur, du type de panneau, de la méthode d'exécution mise en œuvre, …

##### .30.	MATERIAUX

###### .33.	Caractéristiques ou propriétés des matériaux de base : [les panneaux XPS utilisés]

.33.10.	Description :

Panneaux à base de mousse de polystyrène extrudée rigide XPS utilisés comme sous-plancher support d'un parachèvement carrelé ou plaqué dans des applications intérieures de locaux tempérés de locaux privatifs avec charges d'exploitation faibles, c.-à-d. sans charges roulantes ou forte sollicitations ponctuelles.

Pour mémoire :

-	Faire usage uniquement de panneaux Jackoboard Plano, éventuellement en combinaison avec des receveurs de douche de la gamme Jackoboard Aqua.

.33.20.	Caractéristiques de base :

#.33.21.	[fabricant]

#-	Fabricant :	JACKON INSULATION GMBH

#-	Dénomination commerciales :	JACKOBOARD

#-	Type :	Plano

##### .40.	EXECUTION DES TRAVAUX

###### .44.	Mode de placement :

.44.30.	Pose collée sur un support ciment :

…

Jackoboard Aqua - Receveurs de douche à évacuation ponctuelle ou linéaire et pente intégrée fourni avec système d'écoulement

Jackoboard Aqua Circle - Cloison pour douche ronde en kit avec receveur de douche à évacuation ponctuelle et pente intégrée fournis avec système d'écoulement

##### .20.	CODE DE MESURAGE

###### .21.	Nature de l'entreprise :

.21.50.	Quantité présumée. [QP]

-	Marché de travaux et de fourniture.

###### .22.	Mode de mesurage :

.22.10.	Unités de mesure :

.22.16.	Unités statistiques :

.22.16.10.	Par pièce. [pce]

#●	Receveurs de douche.

#●	Douches ronde en kit.

##### .30.	MATERIAUX

###### .33.	Caractéristiques ou propriétés des matériaux de base :

.33.20.	Caractéristiques de base :

#.33.21.	[fabricant]

##-	Fabricant :	JACKON INSULATION GMBH

#-	Dénomination commerciales :	JACKOBOARD

#-	Type :	#Aqua #Aqua Delta #Aqua Circle #Aqua Line

#.33.22.	[neutre]

-	Type de receveur :	#receveur de douche à évacuation ponctuelle centrale Aqua
#receveur de douche à évacuation ponctuelle en angle Aqua Delta
#receveur de douche à écoulement linéaire intégré Aqua Line
#cloison pour douche ronde en kit avec receveur à évacuation ponctuelle centrale Aqua Circle

-	Forme :	#carré Aqua
#rectangulaire Aqua
#ronde Aqua Circle
#…

-	Position de l'écoulement :	#centrale Aqua
#décentrée  Aqua
#linéaire latérale en bordure Aqua Line
#…

.33.40.	Caractéristiques descriptives :

.33.42.	Propriétés dimensionnelles :

-	Dimensions:	selon le métré

# Postes Jackon Insulation pour le métré

Jackoboard - Panneaux de construction à base de mousse de XPS rigide recouverte sur 2 faces d'une couche renforcée de mortier, utilisés comme support de parachèvement mural intérieur sous carrelage, enduit de plafonnage…

#### #P1	Panneaux en XPS Jackoboard Plano renforcés sur 2 faces [type] [épaisseur]	QP	[m²]

#### #P2	Panneaux en  XPS à fentes Jackoboard Flexo renforcés sur 2 faces [type] [épaisseur]	QP	[m²]

#### #P3	Elément de montage Jackoboard Canto à base de panneaux XPS renforcés sur 2 faces [type] [épaisseur]	QP	[m²]

#### #P4	Panneaux en XPS à pieds réglables en hauteur Jackoboard Wabo pour l'habillage de baignoires [type] [épaisseur]	QP	[m²]

#### #P5	[mode de fixation]	PM	[1]

Jackoboard Plano - Panneaux à base de mousse de polystyrène extrudée rigide XPS utilisés dans des applications intérieures de locaux tempérés comme sous-plancher support d'un parachèvement carrelé ou plaqué

#### P1	Panneaux isolant en XPS Jackoboard Plano renforcés sur les deux faces pour le parachèvement de sol [type] [épaisseur]	QP	[m²]

#### P2	[pose collée sur un support ciment]	PM	[1]

Jackoboard Aqua - Receveurs de douche à évacuation ponctuelle ou linéaire et pente intégrée fourni avec système d'écoulement

#### #P1	Receveur de douche Aqua à évacuation ponctuelle [centrale / décentrée] [dimensions]	QP	[pce]

#### #P1	Receveur de douche Aqua Delta à évacuation ponctuelle en angle [type] [dimensions]	QP	[pce]

#### #P1	Receveur de douche Aqua Line à évacuation linéaire [type] [dimensions]	QP	[pce]

Jackoboard Aqua Circle - Cloison pour douche ronde en kit avec receveur de douche à évacuation ponctuelle et pente intégrée fournis avec système d'écoulement

#### P1	Cloison pour douche ronde Aqua Circle en kit avec receveur de douche [type] [dimensions]	QP	[pce]

# Normes et documents de référence

.32.42.	Propriétés dimensionnelles :

>NBN EN 822:1994 - NL/FR/EN - Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - Détermination de la longueur et de la largeur = EN 822:1994 [1e éd.] [ICS : 91.120.10; 91.100.60]

>NBN EN 824:1994 - NL/FR/EN - Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - Détermination de l'équerrage = EN 824:1994 [1e éd.] [ICS : 91.120.10; 91.100.60]

>NBN EN 825:1994 - NL/FR/EN - Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - Détermination de la planéité = EN 825:1994 [1e éd.] [ICS : 91.120.10; 91.100.60]

.32.43.	Poids, masse :

>NBN EN 1602:1997 - NL/FR/EN - Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - Détermination de la masse volumique apparente (+AC:1997) = EN 1602:1996 [1e éd.] [ICS : 91.120.10; 91.100.60]

.32.51.	ER 1 Résistance mécanique et stabilité :

>NBN EN 1607:1997 - NL/FR/EN - Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - Détermination de la résistance à la traction perpendiculairement aux faces (+AC:1997) = EN 1607:1996 [1e éd.] [ICS : 91.120.10; 91.100.60]

.32.52.	ER 2 Sécurité incendie :

>NBN EN 13501-1+A1:2010 - FR/EN/DE - Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 1: Classement à partir des données d'essais de réaction au feu = EN 13501-1:2007+A1:2009 [3e éd.] [ICS : 13.220.50]

.32.56.	ER 6 Economie d'énergie et préservation de la chaleur :

>NBN EN 13164:2013 - FR/EN/DE - Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en mousse de polystyrène extrudé (XPS) - Spécification = EN 13164:2012 [3e éd.] [ICS : 91.100.60]

.33.51.	ER 1 Résistance mécanique et stabilité :

>NBN EN 826:1996 - NL/FR/EN - Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - Détermination du comportement en compression = EN 826:1996 [1e éd.] [ICS : 91.120.10; 91.100.6]

>NBN EN 1604:1997 - NL/FR/EN - Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - Détermination de la stabilité dimensionnelle dans des conditions de température et d'humidité spécifiées (+AC:1997) [1e éd.] [ICS : 91.120.10; 91.100.60]

>NBN EN 1604/A1:2006

>NBN EN 1605:1997 - FR/EN - Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - Détermination de la déformation sous charge en compression et conditions de température spécifiées (+AC:1997) = EN 1605:1996 [1e éd.] [ICS : 91.120.10; 91.100.60]

>NBN EN 1605/A1:2006

.33.53.	ER 3 Hygiène, santé, environnement :

>NBN EN 12086:1997 - NL/FR/EN/DE - Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau = EN 12086:1997 [1e éd.] [ICS : 91.100.60; 91.120.10]

>NBN EN 12087:1997 - NL/FR/EN/DE - Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - Détermination de l'absorption d'eau à long terme - Essai par immersion = EN 12087:1997 [1e éd.] [ICS : 91.100.60; 91.120.10]

.32.20.	Caractéristiques de base :

>NBN EN 13164:2013 - Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en mousse de polystyrène extrudé (XPS) - Spécification = EN 13164:2012 [3e éd.] [ICS : 91.100.60]

Jackoboard - Panneaux de construction à base de mousse de XPS rigide recouverte sur les deux faces d'une couche renforcée de mortier, utilisés comme support de parachèvement mural intérieur sous carrelage, enduit de plafonnage…

.32.10.	Description :

Pour mémoire :

-	L'utilisation des panneaux Jackoboard Plano pour des applications spéciales dans des environnements tels que piscines, bains publics, chambres froides… doit faire l'objet dans tous les cas de figure d'une demande d'information préalable auprès du fabricant.

.43.33.	Application sur un support avec un état de surface irrégulier :

Pour mémoire :

-	L'épaisseur minimale des panneaux Jackoboard Plano sera de 20 mm au moins.

.43.40.	Montage sur une ossature de rectification en bois :

Pour mémoire :

-	Un écartement de 600 mm autorise des panneaux de 20 mm ou supérieur.

-	Un écartement de 300 mm permet l'utilisation de 10 mm ou supérieur.

.43.50.	Montage sur une ossature métallique comme cloison non portante :

Pour mémoire :

-	Un écartement de 600 mm autorise des panneaux de 20 mm ou supérieur.

-	Un écartement de 300 mm permet l'utilisation de 10 mm ou supérieur.

.43.60.	Cloisons de séparation montée sans ossature :

Pour mémoire :

-	Les modes de solidarisation sont explicités dans le documentation du fabricant disponible en ligne sur son site à l'adresse www.jackon-insulation.com

Jackoboard Plano - Panneaux à base de mousse de polystyrène extrudée rigide XPS utilisés dans des applications intérieures de locaux tempérés comme sous-plancher support d'un parachèvement carrelé ou plaqué

.33.10.	Description :

Pour mémoire :

-	La gamme Jackoboard Aqua comprend également des receveurs de douches à évacuation ponctuelle et à écoulement linéaire intégrés. Veuillez vous référer au fabricant pour être informer des différentes possibilités.

Jackoboard Aqua - Receveurs de douche à évacuation ponctuelle ou linéaire et pente intégrée fourni avec système d'écoulement

Pour mémoire :

-	La gamme Jackoboard Aqua comprend également des éléments de douche avec pente intégrée, système de drainage et grille de drainage. Consultez le fabricant pour les différentes options.

Jackon Insulation BVBA

Industrielaan 39

BE-2250 Olen

Tél. : 014 22 57 51

Fax. : 014 22 59 26

info@jackodur.com

www.jackon-insulation.com