PARTIE 3	COUVERTURES

# LOT 36	EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES

36.30.--.	GOUTTIERES PENDANTES ET CHENEAUX PREFAB

36.31.00.	SYSTEMES DE GOUTTIERES PENDANTES

## 36.31.10.	Evacuation des eaux pluviales, gouttières pendantes, gén.  26-06-12  APOK

(52.5) Ia

##### .10.	DESCRIPTION

Définition :

-	Les gouttières pendantes sont des gouttières préfabriquées utilisées pour l'évacuation horizontale des eaux de pluies d'une toiture à laquelle elles sont suspendues au moyen de crochets.

###### .12.	Les travaux comprennent :

-	La fourniture et la pose de gouttières pendantes préfabriquées de marque APOK, en ce compris des éventuels angles de raccords, éléments de montage et de fixation (crochets) et supports bourrelet.

-	La fixation en pied de versant aux chevrons ou au voligeage / planches de chéneau.

-	Le montage des fonds de gouttière aux extrémités des lignes de gouttière.

###### .13.	Egalement compris dans le poste :

-	Le raccordement des descentes pluviales.

#Se référer au poste :

36.41.10 - Evacuation des eaux pluviales, descentes, gén. / pose apparente sur mur

#-	...

###### .14.	Non compris dans le poste :

-	Le placement et le retrait des échafaudages… nécessaires aux travaux et à la pose des gouttières.

-	Le rejointoyage et au besoin le resserrement partout où nécessaire à l’aide d’un mastic élastique pour façade adapté.

#-	...

###### .15.	Application et mise en œuvre :

#-	...

###### .16.	Remarque importante :

-	Tous les éléments de gouttière et les accessoires seront assortis et proviendront du même fournisseur.

### 36.31.10.¦45-.	Evacuation des eaux pluviales, gouttières pendantes en zinc  26-06-12  APOK

(52.5) Ih7

N° d’ordre :  1

APOK - Gouttières en zinc

N° d’ordre :  2

APOK - Fonds de gouttière et angles pour gouttières en zinc

N° d’ordre :  3

APOK - Crochets et supports bourrelet

##### .20.	CODE DE MESURAGE

En conformité avec les indications du métré, le mesurage sera réalisé comme suit :

###### .21.	Nature de l'entreprise :

.21.20.	Pour mémoire. [PM]

.21.50.	Quantité présumée. [QP]

###### .22.	Mode de mesurage :

.22.10.	Unité de mesure :

.22.11.	Néant. [1]

●	Caractéristiques, composants et fixations.

.22.12.	Unités géométriques :

.22.12.12.	Par m. [m]

●	Gouttières.

.22.16.	Unités statistiques :

.22.16.10.	Par pièces. [pce]

●	Fonds de gouttière, angles, crochets, supports bourrelet.

.22.20.	Conventions de mesurage :

-	Par mètre courant de longueur nette à mesurer suivant type, avec mention des ouvertures, du profil ou de la forme, …

La longueur est mesurée dans l'axe du corps de la de la gouttière.

#-	Dans le prix unitaire sont compris : tous les dispositifs de fixation, crochets, supports bourrelet, ornements, clips, …

#-	Par pièces de même nature ou type.

##### .30.	MATERIAUX

###### .30.	Références de base spécifiques :

.30.30.	Normes et documents techniques de référence :

Les gouttières seront réalisées en zinc et répondront au prescrit de la NBN EN 988:1996

>NBN EN 988:1996 - FR/EN - Zinc et alliages de zinc - Spécifications pour produits laminés plats pour le bâtiment = EN 988:1996 [ICS : 77.150.60]

###### .32.	Caractéristiques du système de gouttière :

.32.10.	Description :

Système de gouttière pendante préfabriquée en zinc réalisée au départ de feuilles de zinc d'une longueur de 5 m profilées mécaniquement par pliage comme indiqué ci-après.

Les gouttières sont assemblées par soudage avec un chevauchement minimum de 3 cm et pourvues à leurs extrémités de fonds de gouttière #plats. #courbes. Les raccords d'angles intérieurs ou extérieurs éventuels sont réalisés au moyen d'angles soudés préfabriqués réalisés dans le même matériau.

Les crochets de fixation utilisés seront adaptés à la forme et aux dimensions du profil de gouttière utilisé. #Ils seront réalisés avec un pli s'insérant dans le bourrelet de la gouttière. #Ils seront pourvus d'un support bourrelet# fleur de lys#.

.32.20.	Caractéristiques :

#-	Fabricant :	APOK NV

#-	Dénomination commerciale :	APOK

.32.21.	Gouttières pendantes en zinc : [neutre]

-	Matériau :	zinc titane selon EN 988:1996
▪ zinc électrolytique (min. 99,995% Zn) auquel de petites quantités de cuivre (min. 0,10% Cu) et de titane (min 0,05% Ti) sont ajoutées
▪ (0,015 % jusqu'à 0,040 % P)

-	Aspect :	zinc laminé, non griffé ou strié

-	Masse volumique :	7,18 kg/dm³

-	Point de fusion :	419°C

-	Coefficient de dilatation linéaire :	0,022 mm/m/°C

-	Résistance à la rupture Rm :	dans le sens du laminage 157 N/mm²
perpendiculairement 214 N/mm²

-	Allongement à la rupture (%) :	dans le sens du laminage 42,2 %
perpendiculairement 20,2 %

-	Dureté (HV3) :	min 40

-	Forme des gouttières :	#demi-ronde
#moulurée
#carrée
#demi-rond droite

-	Finition des bords :	#avec un bourrelet
#avec un bourrelet et une bavette

-	Epaisseur de tôle :	#0,7 mm
#0,8 mm
#1,0 mm

Profil en coupe et dimensions :

#1 [DEMI-ROND 285]

-	Profil en coupe :	demi-rond sans bavette [285 mm]

#2 [DEMI-ROND 333]

-	Profil en coupe :	demi-rond sans bavette [333 mm]

#3 [DEMI-ROND avec BAVETTE 360]

-	Profil en coupe :	demi-rond avec bavette [360 mm]

#4 [DEMI-ROND avec BAVETTE 420]

-	Profil en coupe :	demi-rond avec bavette [420 mm]

#5 [PROF 333]

-	Profil en coupe :	mouluré sans bavette [333 mm]

#6 [PROF avec BAVETTE 400]

-	Profil en coupe :	mouluré avec bavette [400 mm]

#7 [CARRE 285]

-	Profil en coupe :	carré sans bavette [7/8/8 285 mm]

#8 [CARRE 360]

-	Profil en coupe :	carré avec bavette [8/12/8 360 mm]

#9 [CARRE 370]

-	Profil en coupe :	carré sans bavette [10/12/10 370 mm]

#10 [CARRE 400]

-	Profil en coupe :	carré sans bavette [10/15/10 400 mm]

#11 [CARRE avec bavette 360]

-	Profil en coupe :	carré avec bavette [7/8/8 360 mm]

#12 [CARRE avec bavette 440]

-	Profil en coupe :	carré avec bavette [8/12/8 440 mm]

#13 [CARRE avec bavette 440]

-	Profil en coupe :	carré avec bavette [10/12/10 440 mm]

#14 [CARRE avec bavette 473]

-	Profil en coupe :	carré avec bavette [10/15/10 473 mm]

#15 [DEMI-ROND droite 360]

-	Profil en coupe :	demi-rond droite sans bavette [360 mm]

#16 [DEMI-ROND droite avec bavette 420]

-	Profil en coupe :	demi-rond droite avec bavette [420 mm]

*

#-	Finition :	naturelle

#-	Finition :	#prépatiné gris clair [Quartz-Zinc®]
#prépatiné gris ardoise foncée [Anthra-Zinc®]
la patine étant obtenue par phosphatation de la surface du zinc durant le processus de production

.32.22.	Fonds et angles préfabriqués pour gouttière en zinc :

#-	Fonds de gouttière :	adapté au profil de la gouttière

#-	Angles intérieurs soudés :	adapté au profil de la gouttière

#-	Angles extérieurs soudés :	adapté au profil de la gouttière

#-	Joints de dilatation :	adapté au profil de la gouttière

#-	Bourrelets de rive :	▪ type : …
▪ longueur : … m

#-	Bavettes en zinc :	▪ type : …
▪ longueur : … m

.32.23.	Crochets :

-	Type de crochet :	adapté au type de gouttière et au mode de montage :

#mouluré sans queue 333 - 30 x 5 mm avec clip Apok
#mouluré sans queue 333S - 30 x 5 mm avec clip Apok

#mouluré avec queue 333 - 30 x 5 mm avec clip Apok
#mouluré avec queue 333S - 30 x 5 mm avec clip Apok

#carré sans queue 7/8/8 - 30 x 5 mm
#carré sans queue 8/12/8 - 30 x 5 mm
#carré sans queue 8/12/8 avec patte - 30 x 5 mm
#carré sans queue 10/12/10 - 30 x 5 mm
#carré sans queue 10/15/10 - 30 x 5 mm

#carré avec queue 7/8/8 - 30 x 5 mm
#carré avec queue 8/12/8 - 30 x 5 mm
#carré avec queue 8/12/8 avec patte - 30 x 5 mm
#carré avec queue 10/12/10 - 30 x 5 mm
#carré avec queue 10/15/10 - 30 x 5 mm

#demi-rond sans queue 285 - 30 x 5 mm
#demi-rond sans queue 333 - 30 x 5 mm

#demi-rond avec queue 285 - 30 x 5 mm
#demi-rond avec queue 333 - 30 x 5 mm

#demi-rond avec queue + pli 285S - 30 x 5 mm
#demi-rond avec queue + pli 333S - 30 x 5 mm

#demi-rond avec queue 285S - 30 x 5 mm
#demi-rond avec queue 333S - 30 x 5 mm

#demi-rond droit sans queue - 30 x 5 mm
#demi-rond droit sans queue petit modèle - 30 x 5 mm

#demi-rond droit avec queue - 360 - 30 x 5 mm
#demi-rond droit avec queue + pli - 30 x 5 mm

#suivant modèle dessiné - 30 x 5 mm

-	Matériau :	#acier galvanisé suivant ISO 1461
#acier inoxydable AISI 304 - A.304L

#-	Finition :	galvanisé à chaud après profilage selon ISO 1461, épaisseur de couche ≥ 70 µ, de sorte que les bords de coupe soient également traités

#-	Finition :	galvanisé à chaud après profilage selon ISO 1461, épaisseur de couche ≥ 70 µ, de sorte que les bords de coupe soient également traités; et laqué poudre RAL 9035-30-FLP, épaisseur de couche ≥ 70 µ

.32.24.	Supports bourrelet et fleurs de lys en zinc :

-	Type de support :	#support bourrelet en aluminium #laqué noir #avec vis inox
#support bourrelet en acier inoxydable avec vis en acier inoxydable
#fleur de lys sur support en aluminium #laqué noir #avec vis inox
#clip Apok en aluminium, plastifié transparent

##### .40.	EXECUTION DES TRAVAUX

###### .44.	Mode de pose :

.44.20.	Montage :

La pose des gouttières pendantes sera conforme aux prescriptions du fabricant ainsi qu'aux spécifications des Notes d'Information Techniques du CSTC adaptées au type de couverture.

Dont notamment :

>NIT 219:2001 - NL,FR - Toitures en ardoises : Conception et exécution des ouvrages de raccord [CSTC]

>NIT 195:1995 - NL,FR - Toitures en ardoises naturelles. 1ère Partie: Conception et mise en oeuvre [CSTC]

>NIT 244:2012 - NL,FR - Les ouvrages de raccord des toitures plates : principes généraux (remplace la NIT 191) (+ correctifs du 12/04/2012). [CSTC]

Des crochets de gouttière seront vissés au minimum tous les #45#…# cm

#par au moins 2 vis à bois de 30 mm de longueur et de 5 mm d'épaisseur.

#par au moins … vis à bois de … mm de longueur et de … mm d'épaisseur.

Le chevauchement de deux éléments de gouttière contigus sera au minimum de #2 cm#3 cm#; cette jonction sera soudée avec soin.

En fonction de la longueur totale des gouttières à réaliser et de la situation de mise en œuvre les joints de dilatation préformés nécessaires seront utilisés. Les manchons de sortie d'un diamètre identique aux descentes pluviales prévues seront soudés sur place. Les extrémités des gouttières seront obturées par des fonds de gouttière soudés adaptés au profil de gouttière utilisé.

Lorsque la gouttière est prépatinée, à hauteur des soudures, la couche de patine sera soigneusement éliminée préalablement à la réalisation du joint de soudure

##### .50.	COORDINATION

###### .55.	Avec un autre poste :

.55.30.	PARTIE 3 - COUVERTURES

.55.32.	LOT 32 - COUVERTURES EN TUILES, ARDOISES…

...

##### .60.	CONTRÔLE ET AGREATION

###### .61.	Avant la livraison :

.61.10.	Documents à présenter :

.61.14.	Agrément :

...

.61.16.	Documentation détaillée complète :

...

.61.30.	Plans :

.61.31.	Schémas de conception :

...

.61.33.	Plans reprenant les détails de finition et autres plans de mise en œuvre :

Les détails de finition, notamment ceux reprenant les différentes cotes et positions des pièces de jonctions et des fixations, établis par l'entrepreneur seront préalablement soumis à l'agrément préalable de l'architecte.

Apok - Postes pour le métré

N° d’ordre :  1

APOK - Gouttières en zinc

#### #P1	Gouttière en zinc demi-rond sans bavette [285 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### #P1	Gouttière en zinc demi-rond sans bavette [333 mm] [épaisseur de tôle : 0,7 mm]	QP	[m]

#### #P1	Gouttière en zinc demi-rond sans bavette [333 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### #P1	Gouttière en zinc demi-rond sans bavette [333 mm] [épaisseur de tôle : 1,0 mm]	QP	[m]

#### #P1	Gouttière en Anthra-Zinc® demi-rond sans bavette [333 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### #P1	Gouttière en Quartz-Zinc® demi-rond sans bavette [333 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### *

#### #P2	Gouttière en zinc demi-rond avec bavette [360 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### #P2	Gouttière en zinc demi-rond avec bavette [360 mm] [épaisseur de tôle : 1,0 mm]	QP	[m]

#### #P2	Gouttière en Anthra-Zinc® demi-rond avec bavette [360 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### #P2	Gouttière en Quartz-Zinc® demi-rond sans bavette [360 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### #P2	Gouttière en zinc demi-rond avec bavette [420 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### #P2	Gouttière en zinc demi-rond avec bavette [420 mm] [épaisseur de tôle : 1,0 mm]	QP	[m]

#### #P2	Gouttière en Anthra-Zinc® demi-rond avec bavette [420 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### #P2	Gouttière en Quartz-Zinc® demi-rond sans bavette [420 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### *

#### #P3	Gouttière moulurée en zinc sans bavette [333 mm] [épaisseur de tôle : 0,7 mm]	QP	[m]

#### #P3	Gouttière moulurée en zinc sans bavette [333 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### #P3	Gouttière moulurée en zinc sans bavette [333 mm] [épaisseur de tôle : 1,0 mm]	QP	[m]

#### #P3	Gouttière moulurée en Anthra-Zinc® sans bavette [333 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### #P3	Gouttière moulurée en Quartz-Zinc® sans bavette [333 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### *

#### #P4	Gouttière moulurée en zinc avec bavette [400 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### *

#### #P5	Gouttière carrée en zinc sans bavette [7/8/8 285 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### #P5	Gouttière carrée en zinc sans bavette [8/12/8 360 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### #P5	Gouttière carrée en zinc sans bavette [8/12/8 360 mm] [épaisseur de tôle : 1,0 mm]	QP	[m]

#### #P5	Gouttière carrée en zinc sans bavette [10/12/10 370 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### #P5	Gouttière carrée en zinc sans bavette [10/12/10 370 mm] [épaisseur de tôle : 1,0 mm]	QP	[m]

#### #P5	Gouttière carrée en zinc sans bavette [10/15/10 400 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### #P5	Gouttière carrée en Anthra-Zinc® sans bavette [8/12/8 360 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### #P5	Gouttière carrée en Quartz-Zinc® sans bavette [8/12/8 360 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### #P5	Gouttière carrée en Anthra-Zinc® sans bavette [10/12/10 370 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### #P5	Gouttière carrée en Quartz-Zinc® sans bavette [10/12/10 370 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### *

#### #P6	Gouttière carrée en zinc sans bavette [7/8/8 360 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### #P6	Gouttière carrée en zinc sans bavette [8/12/8 440 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### #P6	Gouttière carrée en zinc sans bavette [8/12/8 440 mm] [épaisseur de tôle : 1,0 mm]	QP	[m]

#### #P6	Gouttière carrée en Anthra-Zinc® sans bavette [8/12/8 440 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### #P6	Gouttière carrée en Quartz-Zinc® sans bavette [8/12/8 440 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### #P6	Gouttière carrée en zinc sans bavette [10/12/10 440 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### #P6	Gouttière carrée en zinc sans bavette [10/12/10 440 mm] [épaisseur de tôle : 1,0 mm]	QP	[m]

#### #P6	Gouttière carrée en Anthra-Zinc® sans bavette [10/12/10 440 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### #P6	Gouttière carrée en zinc sans bavette [10/15/10 473 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### *

#### #P7	Gouttière demi-rond droite en zinc sans bavette [360 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### #P7	Gouttière demi-rond droite en Anthra-Zinc® sans bavette [360 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### #P7	Gouttière demi-rond droite en Quartz-Zinc® sans bavette [360 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### *

#### #P8	Gouttière demi-rond droite petit modèle en zinc avec bavette [360 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### #P8	Gouttière demi-rond droite en zinc avec bavette [420 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### #P8	Gouttière demi-rond droite en zinc avec bavette [420 mm] [épaisseur de tôle : 1,0 mm]	QP	[m]

#### #P8	Gouttière demi-rond droite en Anthra-Zinc® avec bavette [420 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

#### #P8	Gouttière demi-rond droite en Quartz-Zinc® avec bavette [420 mm] [épaisseur de tôle : 0,8 mm]	QP	[m]

N° d’ordre :  2

APOK - Fonds de gouttière et angles pour gouttières en zinc

#### #P1	Fonds de gouttière [forme : plat / courbe] [dimensions] [gauche / droit]	QP	[pce]

#### #P2	Joints de dilatation préformés en zinc [type]	QP	[pce]

#### #P3	Angles intérieurs soudés en zinc [type]	QP	[pce]

#### #P4	Angles extérieurs soudés en zinc [type]	QP	[pce]

#### #P5	Bourrelets de rive [type] [longueur]	QP	[m]

#### #P6	Bavettes en zinc [type] [longueur]	QP	[m]

N° d’ordre :  3

APOK - Crochets et supports bourrelet

#### #P1	Crochets galvanisés [type]	QP	[pce]

#### #P1	Crochets galvanisés + laqués noir [type]	QP	[pce]

#### #P1	Crochets inox [type]	QP	[pce]

#### #P1	Crochets inox [type] + laqués noir [type]	QP	[pce]

#### #P2	Supports bourrelet en aluminium [type]	QP	[pce]

#### #P2	Supports bourrelet en aluminium laqués noir [type]	QP	[pce]

#### #P2	Supports bourrelet en acier inoxydable [type]	QP	[pce]

APOK NV

Oudestraat 11

BE-1910 Kampenhout

Tél. : 016 61 72 62

Fax : 016 61 72 81

Mail : info@apok.be

URL :www.apok.be